产 品 规 格 书

Data   Sheet

产品名称：   1210红翠绿双色

产品型号：    SL1210URBGC/F19

客    户：

客户型号：

版 本 号：           A.1

日    期：          2013.05.21

| 客户承认栏 |  |  |
| --- | --- | --- |

制   定：               审   核：                  核  准：

| 一、产品描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □ 外观尺寸( L/W/H ) : 3.5×2.8×1.9 mm □ 颜色:红/翠绿双色 □ 胶体: 透明平面胶体 □ EIA规范标准包装 □ 环保产品，符合ROHS规定 □ 适用于自动贴片机 □ 适用于红外线回流焊制程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、外形尺寸及建议焊盘尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1. 单位 : 毫米（mm）。 2. 公差 ：如无特别标注则为± 0.10 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、建议焊接温度曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1、有铅制程： 3.2、无铅制程： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、最大绝对额定值 （Ta=25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 数 |  |  | 符 号 |  |  |  |  | 最大额定值 |  |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |
| 消耗功率 |  |  | Pd |  |  |  |  | 红 |  |  | 90 |  |  |  | mW |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绿 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 最大脉冲电流 (1/10占空比, 0.1ms脉宽) |  |  | IFP |  |  |  |  | 红 |  |  | 70 |  |  |  | mA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绿 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 正向直流工作电流 |  |  | IF |  |  |  |  | 红 |  |  | 30 |  |  |  | mA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绿 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 反向电压 |  |  | VR |  |  |  |  | 红 |  |  | 5 |  |  |  | V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 绿 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境温度 |  |  | Topr |  |  |  |  | -30°C ~ + 85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储环境温度 |  |  | Tstg |  |  |  |  | -40°C ~ + 90°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焊接条件 |  |  | Tsol |  |  |  |  | 回流焊 : 260°C ，10s 手动焊 : 300°C ，3s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗静电能力 |  |  | ESD |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 五、 光电参数 （Ta=25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参数 |  | 符号 |  |  | 颜色 | 最小值 | 代表值 |  | 最大值 |  |  | 单位 |  | 测试条件 |  |  |  |
| 正向电压 |  | VF |  |  | 红 | 1.8 |  |  | 2.6 |  |  | V |  | IF = 20mA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿 | 2.8 |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反向电流 |  | IR |  |  | 红 | -- | -- |  | 5 |  |  | μA |  | VR = 5V |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿 | -- | -- |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 峰值波长 |  | λP |  |  | 红 | -- | 630 |  | -- |  |  | nm |  | IF = 20mA (Fig.1) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿 | -- | 530 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半波宽 |  | Δλ |  |  | 红 | -- | 20 |  | -- |  |  | nm |  | IF = 20mA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿 | -- | 30 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主波长 |  | λd |  |  | 红 | -615- |  |  | -630- |  |  | nm |  | IF = 20mA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿 | -515- |  |  | -530- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光强 |  | IV |  |  | 红 | -- | 450 |  | -- |  |  | mcd |  | IF = 20mA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 绿 | -- | 720 |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 半光强视角 |  | 2θ1/2 |  |  | -- | -- | 120 |  | -- |  |  | deg |  | IF = 20mA |  |  |  |
| 分BIN规格 1、红光亮度分BIN规格 Bin; Min; Max; Unit; Condition. N1; 285; 350; MCD; IF=20mA. N2; 350; 450. P1; 450; 560. 绿光亮度分BIN规格 Bin; Min; Max; Unit; Condition. P1; 450; 560; MCD; IF=20mA. P2; 560; 720. Q1; 720; 900. Q2; 900; 1150. 2、红光电压分BIN规格 Bin; Min; Max; Unit; Condition. 1; 1.8; 2.0; V; IF=20mA. 2; 2.0; 2.2. 3; 2.2; 2.4. 4; 2.4; 2.6. 绿光电压分BIN规格 Bin; Min; Max; Unit; Condition. 6; 2.8; 3.0; V; IF=20mA. 7; 3.0; 3.2. 8; 3.2; 3.4. 9; 3.4; 3.6. 3、红光波长分BIN规格 Bin; Min; Max; Unit; Condition. A; 615; 620; nm; IF=20mA. B; 620; 625. C; 625; 630. 绿光波长分BIN规格 Bin; Min; Max; Unit; Condition. B; 515; 518; nm; IF=20mA. C; 518; 521. D; 521; 524. E; 524; 527. F; 527; 530. |
| 六、光电参数代表值特征曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 如无另外注明，测试环境温度为25 + 3C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、标签标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAT：光强 （单位（mcd）） HUE：波长 （单位（nm）） REF：电压 （单位（V）） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、包装载带与圆盘尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注: 1、 尺寸单位为毫米(mm)； 2、 尺寸公差是±0.15mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、 圆盘及载带卷出方向及空穴规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、内包装及外包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内标签 防潮防静电袋 干燥剂 外标签 圆盘 抽真空、热封 10 bags/carton 5 cartons/box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、信赖度测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 测试项目 |  |  | 测试环境 |  |  |  |  |  | 测试时间 |  |  |  |  |  | 参考标准 |  |
| 耐久性测试 | 工作寿命 |  |  | 室温条件下以最大额定电流持续点亮； 以20mA测试。 |  |  |  |  |  | 1000小时 （-24小时，+72小时） |  |  |  |  |  | MIL-STD-750D:1026 MIL-STD-883D:1005 JIS C 7021:B-1 |  |
|  | 高温高湿储存 |  |  | IR-Reflow In-Board, 2 Times 环境温度Ta=85±5℃,相对湿度RH=85% |  |  |  |  |  | 1000小时 （+ 2小时） |  |  |  |  |  | JESD22-A101 |  |
|  | 高温储存 |  |  | 环境温度Ta= 105±5℃ |  |  |  |  |  | 1000小时 （-24小时，+72小时） |  |  |  |  |  | MIL-STD-883D:1008 JIS C 7021:B-10 |  |
|  | 低温储存 |  |  | 环境温度Ta= -55±5℃ |  |  |  |  |  | 1000小时 （-24小时，+72小时） |  |  |  |  |  | JIS C 7021:B-12 |  |
| 环境测试 | 温度循环 |  |  | 105℃ ～ 25℃ ～ -55℃ ～ 25℃ 30mins 5mins 30mins 5mins |  |  |  |  |  | 10次循环 |  |  |  |  |  | MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1010 JIS C 7021:A-4 |  |
|  | 冷热冲击 |  |  | IR-Reflow In-Board, 2 Times 85 ± 5℃ ～ -40℃ ± 5℃ 10mins 10mins |  |  |  |  |  | 10次循环 |  |  |  |  |  | MIL-STD-202F:107D MIL-STD-750D:1051 MIL-STD-883D:1011 |  |
|  | 抗锡试验 |  |  | 焊锡温度T.sol= 260 ± 5℃ |  |  |  |  |  | 10 ± 1secs 2次 |  |  |  |  |  | MIL-STD-202F:210A MIL-STD-750D:2031 JIS C 7021:A-1 |  |
|  | 红外回流焊 有铅制程 |  |  | 升温速度(183℃到最高值) ：最大3℃/秒 维持温度在125(±25)℃： 不超过120秒 维持温度在183℃以上： 60-150秒 最高温度限制范围：235℃+5/-0℃ 维持在235℃+5/-0℃时间：10-30 秒 降温速度： 最大6℃/秒 |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  | MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C |  |
|  | 红外回流焊 无铅制程 |  |  | 升温速度(217℃到最高值) ：最大3℃/秒 维持温度在175(±25)℃： 不超过180秒 维持温度在217℃以上： 60-150秒 最高温度限制范围： 260℃+0/-5℃ 维持在260℃+0/-5℃时间：20-40秒 降温速度： 最大6℃/秒 |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  | MIL-STD-750D:2031.2 J-STD-020C |  |
|  | 可焊性试验 |  |  | 焊锡温度T.sol= 235 ± 5℃ 浸入速度： 25±2.5 mm/秒 上锡率 ≧95% 焊盘面积 |  |  |  |  |  | 浸入时间：2±0.5秒 |  |  |  |  |  | MIL-STD-202F:208D MIL-STD-750D:2026 MIL-STD-883D:2003 IEC 68 Part 2-20 JIS C 7021:A-2 |  |
| 十二、注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用： - LED 是电流驱动元件，电压的细微变化会产生较大的电流波动,导致元件遭到破坏。客户应使用电阻串联作限流保护。 - 为了确保多颗LED并联使用时光色一致，建议每条支路使用单独电阻,如下图模式A所示； 如采用下图模式B所示电路，LED光色可能因每一颗LED不同的伏安特性而造成光色差异。 电路模式 A 电路模式B - 过高的环境温度会影响LED的亮度以及其他性能, 所以为能使LED有较好的性能表现应远离热源。 - 光电参数公差： 正向电压REF / VF： + 0.02V 亮度CAT / IV： + 11% 波长HUE / WLD： + 1nm 存储： 1. 未打开原始包装的情况下，建议储存的环境为: 温度: 5℃~30℃；湿度: 85%RH 以下。当库存超过两个月，使用前应做除湿处理，条件60℃/8小时。 2. 打开原始包装后，建议储存环境为： 温度5~30°C ；湿度60% 以下。 3. LED是湿度敏感元件，为避免元件吸湿，建议打开包装后，将其储存在有干燥剂的密闭容器内，或者储存在氮气防潮柜内。 4. 打开包装后，元件应该在48小时（2 天）使用；且贴片后应尽快做焊接。 5. 如果干燥剂失效或者元件暴露于空气中超过48小时（2 天），应作除湿处理。 烘烤条件：60℃ ， 24 小时。 ESD 静电防护 LED（特别是InGaN结构的蓝色、翠绿色、紫色、白色、粉红色LED）是静电敏感元件, 静电或者电流过载会破坏LED结构。LED受到静电伤害或电流过载可能会导致性能异常，比如漏电流过大,VF变低,或者无法点亮等等。所以请注意以下事项： 1. 接触LED时应佩戴防静电腕带或者防静电手套。 2. 所有的机器设备、工制具、工作桌、料架等等，应该做适当的接地保护（接地阻抗值10Ω以内）。 3. 储存或搬运LED应使用防静电料袋、防静电盒以及防静电周转箱，严禁使用普通塑料制品。 4. 建议在作业过程中，使用离子风扇来压制静电的产生。 5. 距离LED元件1英尺距离的环境范围内静电场电压小于100V。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗 建议使用异丙醇等醇类溶液清洗LED，严禁使用腐蚀性溶液清洗。 焊接 - 回流焊焊接条件参考第一页温度曲线。 - 回流焊焊接不得超过两次。 - 只建议在修理和重工的情况下使用手工焊接；最高焊接温度不应超过300度，且须在3秒内完成。烙铁最大功率应不超过30W 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000。 - 焊接过程中,严禁在高温情况下碰触胶体。 - 焊接后，禁止对胶体施加外力，禁止弯折PCB，避免元件受到撞击。 其他 - 本规格所描述的LED定义应用在普通的的电子设备范围（例如办公设备、通讯设备等等）。如果有更为严苛的信赖度要求，特别是当元件失效或故障时可能会直接危害到生命和健康时（如航天、运输、交通、医疗器械、安全保护等等），请事先知会敝司业务人员。 - 高亮度LED产品点亮时可能会对人眼造成伤害，应避免从正上方直视。 3. 出于持续改善的目的，产品外观和参数规格可能会在没有预先通知的情况下作改良性变化。 4、请避免使用含有硫磺成分的物料以免影响电镀表面。 5、腐蚀性气体会使LED电镀表面变质，影响焊接性及光学特性。例如：硫。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |